## Slide 1
报告人: 陆宇阳
中国科学技术大学
日 期: 2025.11
锂离子电池厚电极力-电化学耦合作用机理研究
COMSOL 年会 2025

## Slide 2: 提纲
电极颗粒的快充条件下力-电化学失效行为
方法背景介绍
展望
极片快充条件下的传输和力学行为

## Slide 3: 电极材料应力产生和力学行为的特征
应力产生和影响
Lim J, et al. Science 2016
Guo Y, et al. J. Phys. Chem. Lett. 2016
Liu XH, te al. ACS Nano 2012
应力破坏
梯度结构
膨胀变形
材料相变
复杂形状
Mukhopadhyay et al. Progress in Materials Science 63 (2014)
电极结构形式复杂，电极活性颗粒内发生相变和应力破坏，传输过程与应力演化相互耦合。
力学行为
边界约束

## Slide 4: 关键问题
基于电极材料微结构进行多物理场仿真研究，探究新材料体系力学行为
理论模型
不同尺度微结构
扩散、相变、应力、塑性变形、电化学反应…
相分布、颗粒尺寸、颗粒形状、堆积形式
单颗粒
二级颗粒
颗粒聚集构成多孔电极
传质过程
电化学反应
多物理场
Birkl, C.R., et al. J. Power Sources, 2017.
Liu ZG, et al. J. Hazard. Mater. 2014.
Xia H, et al. Prog. Nat. Sci. 2012

## Slide 5: 理论模型
电化学反应和离子传输
多物理和化学过程
非均质结构中应力
锂离子在电解质扩散
颗粒表面电化学反应
各向异性扩散
几何构型复杂
颗粒与电解质相互约束
颗粒与电解质界面脱粘
根据电极几何构型发展理论模型
多物理化学过程
脱粘行为
颗粒间相互作用
不均匀的电化学反应
电化学反应：
浓度演化：
电场作用下锂离子迁移：
应变：
应力：
总能量：
应力与结构破坏
断裂：

## Slide 6: 提纲
电极颗粒的力-电化学耦合行为
方法背景介绍
展望
极片内多层级的传输和力学行为

## Slide 7: 塑性变形对锂化过程影响模拟
化学应变
环向压应力
塑性应变
环向拉应力
(b)
化学应变和塑性应变的竞争
Liu XH et al. ACS nano Sci. 2012
Liu XH et al. Energy Environ. Sci. 2011

## Slide 8: 空心电极颗粒中两相界面迁移过程模拟
优化的空心球电极结构尺寸
多孔相变电极内部嵌锂过程模拟
界面迁移与塑性区的相互作用设计空心球电极的尺寸同步优化能量密度和充电倍率性能
塑性对界面迁移的影响
空心相变电极颗粒

## Slide 9
各向异性电极颗粒中裂纹扩展模拟
(d)
t*=4000
(e)
t*=8000
(f)
t*=12000
t*=4000
(a)
t*=8000
(b)
t*=12000
(c)
9
单晶表面相变层增厚导致裂纹向界面偏转引起相变层剥离，造成容量损失。

## Slide 10: 提纲
电极颗粒的力-电化学耦合行为
方法背景介绍
展望
极片内多层级的传输和力学行为

## Slide 11: 设计电化学活性颗粒在极片中的空间分布提升倍率性能
电极颗粒尺寸和孔隙梯度分布的极片内部锂离子的分布模拟
Lu, L. L.#; Lu, Y. Y.#, et al., Sci. Adv. 2022

## Slide 12: 设计电化学活性颗粒在极片中的空间分布提升倍率性能
随机多孔结构
双梯度结构
双梯度结构电极电化学性能模拟
Lu, L. L.#; Lu, Y. Y.#, et al., Sci. Adv. 2022
行业应用

## Slide 13
粘结剂颗粒尺度脱粘模拟

## Slide 14
粘结剂颗粒尺度脱粘模拟

## Slide 15
极片快充条件下损伤行为

## Slide 16: 提纲
电极颗粒的力-电化学耦合行为
方法背景介绍
展望
极片内多层级的传输和力学行为

## Slide 17: 总结
phase field model
crack propagation
stress distribution
Electrochemical reaction
Interfacial diffusion
通过构建应力-电化学反应-断裂耦合的相场模型研究电极颗粒到极片的多尺度传输和力学损伤行为。揭示了颗粒内部缺陷、相变、各向异性扩散的重要作用，分析了极片层级颗粒尺寸、孔隙率空间分布对极片力学和电化学性能的影响。

## Slide 18: 题目
Thank you for listening
Email : luyuyang@ustc.edu.cn
陆宇阳