## Slide 1
WXPT所用TES的电热模型构建与位置依赖研究
Modeling and Position-Dependent Effects in TESs for the WXPT Mission
汇报人：周俊杰1
合作者：张翼飞2 刘舟慧2 陆雪峰2 洪江震1 1.南昌大学物理与材料学院 2.中科院高能物理研究所粒子天体国家重点实验室

## Slide 2
  研究背景
  The Wideband X-ray Polarization Telescope (WXPT)
相对论喷流
吸积盘/日冕
  对宇宙开展 3-500 keV能段的能谱 - 偏振联合观测研究
  揭示黑洞、中子星等致密天体的高能辐射机制和宇宙中的极端物理过程
  兼顾X射线波段的高灵敏度和高能量分辨率、高空间成像能力，以及γ射线波段的宽视场
  可设计装配多种类探测器组合探测 500keV能段
Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smith (USRA/GESTAR)
Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/J. Schnittman, J. Krolik (JHU) and S. Noble (RIT)
Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smith (USRA/GESTAR)
磁星爆发
计划在3-60keV的X-Ray能段选取
TES探测器进行部署探测

## Slide 3
  研究背景
  为什么选择TES探测器？
https://doi.org/10.1117/1.JATIS.9.2.024006
Detector | FWHM @ 5.9 keV | FWHM @ 59.5 keV
TES | ≈1.6 eV | ≈20-52 eV
Si SDD | ≈125–150 eV | ≈0.6–1.0 keV
HPGe | ≈120–150 eV | ≈0.6–0.8 keV
CdTe | ≈0.3–0.6 keV | ≈0.6–1.2 keV
VS.
  8×8 TES 阵列
Credit: NASA/GSFC (IXO XMS)
  CdTe探测器
Credit: NASA/Caltech (NuSTAR), via Wikimedia Commons/HEASARC
  SDD探测器
Credit: KETEK GmbH
  HPGe探测器
Credit: Credit: Guillaume Jeanneret/CERN, via Wikimedia Commons
在 3–60 keV 窗口，TES 可提供 eV 级能量分辨，较当今各类常用半导体探测器高一数量级，可解析更多高能辐射细节，整体提升WXPT项目的探测性能

## Slide 4
需要获得高探测效率(探测效率≥40%)
同时需控制整体温升情况，,要求热容要小于5pJ/K，探测效率需向分辨率妥协
为满足热容与探测效率的设计需求，预计总厚度Au/Bi总厚度将不少于100μm.
2024, Ota
2025, Sifan W
WXPT中所需TES探测器吸收体
问题：
面向WXTP所需的吸收体兼顾大面积和大厚度特点,目前没有针对该特殊吸收体的尺寸效应计算。
需要基于有限元方法，通过有限元仿真分析来计算位置依赖引起的能量展宽。
  研究背景
  探测需求的变化会带来什么问题？
  260um×260um×2um
  990um×990um×5um
  1000um×1000um×100um
  ＜0.09eV@5.9keV
  ＜0.7eV@2keV
  ＜?eV@59.5keV

## Slide 5
  建模过程
  几何模型构建
  TES结构
  TES俯视图
  器件 SEM侧视图
  器件材料与几何参数
以实物器件标定几何与层厚
在 COMSOL Mutiphysics建立器件模型

## Slide 6
  建模过程
  物理模型构建
热传输物理过程
在吸收体、TES、硅热沉中声子遵循散射传输过程；
在氮化硅薄膜中，在100mK下，平均自由程λ可到10-100μm量级，
若λ≫L，声子表现出弹道输运过程，满足Casimir limit：
若λ≪L，声子表现为散射输运过程，满足Fourier Law:
当前器件中，氮化硅薄膜的L距离约为100μm，同时考虑多种实际情况，氮化硅的传热行为的介于散射和弹道输运之间。为便于计算，同时也不失一般性，这里分别采用两种模型进行包络分析。
固体传热模块:
PDE模块:
Notes: 、

## Slide 7
  建模过程
  物理模型构建
电路模型构建
双变量调用
建立TES偏置电路模型实现I,T双变量调用实现求解
AlMn超导电阻模型构建
实验所测试AlMn薄膜符合GL-Theory
尝试使用Two-Fluid Model表征薄膜超导性质
通过将由Two-Fluid Model模型所得的I-V曲线与实测I-V曲线进行拟合分析，得到与真实器件相近的模型参数，如, , 。

## Slide 8
  建模过程
  物理模型构建
实现I,T双变量调用实现求解
双变量调用
固体传热
AC/DC
问题:直接定义会导致循环变量问题
通过电感器模块赋予初始值，如何赋予给非传热模块?
解决方式:通过状态变量功能创造新变量Tn=T0，写入AC/DC模块，并利用探针变量更新，完成双变量调用

## Slide 9
  模型检验
  测试-仿真校验
曲线
曲线
基于参数构建二流体曲面，并利用COMSOL计算不同下的曲线
通过I-V曲线，得到器件在不同Tb下的测试曲线被碰撞散射和弹道输运模型包络
模型拟合得到的器件热导率G分别为255.2 pW/K和258.3 pW/K，与测试结果的254.0 pW/K基本一致，误差在1.6%以内
曲线
时域上，模拟单光子入射()得到脉冲-反馈曲线
两种传热极限所给出的波形差异很小，在上升沿、峰值时刻与衰减常数上均与实测几乎重合。
Notes: 建立了相关模型后，我们采用实验与有限元计算的数据进行交叉校验。左侧 I–V 与右上的 𝑃_"sat" −𝑇_𝑏曲线表明：在 Casimir（弹道） 与 扩散 两种极限下，仿真都能良好包络实测数据；
由拟合得到的导热率 𝐺为 255.2/258.3 pW/K，与实测 254.0 pW/K 的偏差在 1.6% 内，可认为我们的传热模型能近似刻画 SiN〖_𝑥〗 的声子传热。 进一步在时域上，以 5.9 keV 单光子脉冲为例，两种极限给出的波形与实测在上升沿、峰值时刻、衰减常数上几乎重合，差异极小，说明模型对瞬态热-电响应的预测是可靠的，可用于后续位置依赖与尺寸优化。”

## Slide 10
展宽分析方法与结果
  大尺寸吸收体位置响应分析
计算吸收体光子入射的信号反馈差值
二次样条插值，构建曲面
蒙特卡洛均匀采样
计算器件由光子入射位置依赖引起的能量展宽
基于之前所建立的有效模型,开展大尺寸吸收体位置响应不均匀影响分析。
完整吸收体采样
吸收体表面采样
“对角线+轴线”采样
结论:在不同采样密度下，其展宽计算差异小于7%，这极大的降低了计算成本.

## Slide 11
吸收体结构设计结果
结论:在支撑柱小于50um；吸收体面积小于1042um×1042um的情况下尺寸效应引起的能量分辨率将小于6eV @59.5keV.
对于WXPT项目，其设计目标的能量分辨率将小于59.5eV @59.5keV (1‰)，我们设计的TES吸收体的本征分辨率可以忽略不计。
  大尺寸吸收体位置响应分析
基于“对角线+轴线”计算方法,进行大尺寸吸收体支撑结构对能谱展宽的影响。

## Slide 12
总结
  总结
通过COMSOL ，我们建立了完整的TES探测器物理模型。通过与实验结果（脉冲、热导率等）比对，验证了模型的有效性。
下一步将分析用于511-CAM球载项目，探测511keV光子的具有更大尺寸吸收体的位置不均匀性所带来的影响，为探测器设计提供方向性指导。
基于COMSOL多物理场，我们为WXPT卫星中的TES探测器提出了一套实用的设计指标以满足工程需要。
Notes: 我们基于有限元，建立了完整的 TES 物理模型，并与实验的脉冲、热导率、𝑃_sat−𝑇_𝑏 等数据对比，验证了模型有效。 在传热机理上，我们用极限包络判定 SiN〖_𝑥〗 的低温导热：扩散极限与弹道极限共同给出 𝑃_sat−𝑇_𝑏的上下界。 结合尺寸效应分析，得到设计窗口：当吸收体 ≤1062×1062 μm²、支撑柱厚度 ≤10 μm时，由位置依赖造成的能量展宽ΔE < 6 eV @ 59.5 keV（约 1.0‰）。 同时我们的方法也存在局限性，单一极限模型在复杂几何上的适用性有限，接下来我们将尝试BTE 专用求解/软件包，尝试精确描述声子传热行为，在保持计算效率的同时优化算法；
同时把方法迁移到511-CAM 球载项目，评估更大尺寸吸收体在 511 keV 下的位置不均匀性影响，为后续探测器结构与读出设计提供定量指导。”

## Slide 13
感谢聆听!
欢迎交流仿真方法
2025.09.24

## Slide 14
准弹道模型 (BTE)
声子散射、声子输运耦合 (Boltzmann Transport Equation)
准弹道模型 (BTE)
BTE是描述非平衡态下声子分布函数 随时间、位置、传播方向的基本方程。因声子分布依赖传播方向，其热流q分布的非局域效应需采用离散坐标法(Discrete Ordinates Method,DOM)对角度进行离散后，进行数值求解，即：