## Slide 1
卷曲型三维纳米纤维海绵
在空气过滤中的热学特性研究
Thermal Insights into Curly 3D Nanofibrous Sponges
for Air Filtration
COMSOL 用户年会 2025 上海站
郑元生教授团队
汇报人：朱蓓婕
日期：2025/11
yuansheng@sues.edu.cn

## Slide 2
目录
CONTENTS
研究背景介绍
01
研究目的与路线
02
研究方法与设计
03
仿真与实验结果
04
结论与展望
05

## Slide 3
01
PART ONE
研究背景介绍
Introduction to the background of the study
研究背景与问题提出
研究意义与发展方向

## Slide 4
研究背景与问题提出
传统滤材在高湿或高温环境下易失效；同时，口罩、纺织防护服等在低温环境中保温性能有限。纳米纤维海绵因其高孔隙率、低热导率、有利于气体透过，成为兼具过滤与保温的新型材料方向。
核心矛盾
电纺纳米纤维海绵的制备原理、结构特征及在多种功能材料领域的典型应用。
包括空气过滤、隔热保温、吸附分离、生物组织工程与柔性传感等方向。
需求驱动层：
流–热–湿耦合性能优化需求
理论突破层：
多尺度结构化算法兴起
问题暴露层：
传统模拟精度与一致性受限
仿真对象的复杂化：
从单一物理场到强耦合多物理场
随着计算机算力的飞速提升，仿真已成为研究微纳米纤维空气过滤与多场耦合机理的重要手段。
[1]
[2]
[3]
[1] https://doi.org/10.1007/s42765-022-00202-2；[2] https://doi.org/10.1016/j.mser.2020.100594；[3] https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.10.014

## Slide 5
研究意义与发展方向
优化微纳米纤维结构与湿冷环境适应性，提升过滤与保温协同性能，推动绿色制造与循环利用。
实验要求
政策支持
可持续发展
鼓励向高端化、智能化、绿色低碳方向转型，支持先进材料与制造业升级，与“碳达峰/碳中和”目标耦合。
资源可持续利用
提升能源系统性能
经济与企业发展需求
揭示流–热–湿多场耦合机理，降低运行能耗，提升低温环境下系统能效。
建立结构–性能协同设计方法，推动功能纤维材料国产化与产业升级。
符合国家重大战略要求，是推动高性能微纳米纤维材料产业升级与绿色发展的重要支撑。
战略要求
优化微纳米纤维空气过滤材料在低温环境下的性能
[4]
[5]
[6]
[4] http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4805149；[5] https://doi.org/10.1016/j.jiec.2024.12.053；[6] https://doi.org/10.1007/s42765-024-00427-3

## Slide 6
02
PART TWO
研究目的与路线
Purpose and route of the study
研究目的
总体技术路线

## Slide 7
粒子轨迹模拟
传热模拟
气流场模拟
采用CFD模拟多级卷曲纤维结构的气流分布与压降，并与实验对比以验证模型的预测精度。
构建热传导模型，模拟纤维海绵的温度场与热流分布，结合实验热导率验证模型可靠性。
采用离散相模型追踪气溶胶粒子运动，分析主要捕集机理，并与过滤实验结果对比验证。
本研究旨在通过电纺直接制备卷曲三维海绵结构，实现高效过滤与优异保温性能；并结合实验与仿真深入揭示热–结构耦合机制。
主要机制
[7]
[7] https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.135537
研究目的
卷曲三维纳米纤维海绵在空气过滤与热绝缘中的工作机理，结合机械过滤与电荷吸附，实现高效去除颗粒物并阻隔热传递。
COMSOL

## Slide 8
总体设计路线
材料制备
结构表征
性能测试
数值仿真
优化与应用
通过“制备–表征–测试–仿真–优化”一体化技术路线，系统揭示卷曲微纳米纤维结构的多场耦合机理。
纤维直径
孔径分布
三维结构
纺制三维海绵
蓬松结构展示
空气过滤
保暖测试
结构优化
性能优化
界面优化
低温防护
节能过滤
绿色制造与循环利用
[8]
[8] https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.130175
滤料试验台

## Slide 9
03
PART THREE
研究方法与设计
Research methodology and design
制备与表征方法
仿真建模方法

## Slide 10
制备与表征方法
50%
60%
70%
80%
Bare skin
制备三维纳米纤维海绵
测量纤维膜纤维直径以及堆积密度
测试保暖性能
测试过滤效率

## Slide 11
三维模型建立
1. 拍摄SEM图，测量纤维直径、纤维厚度和孔隙率。
2. 根据测量的纤维膜参数，建立纤维膜三维模型。
3. 选择其中一处插入长方体。
4. 完成模拟用模型建立。
步骤示意图

## Slide 12
仿真建模方法-传热模拟
Microfibers
Simulated skin
Nanofibers
层流
固体和流体传热
物理场选择
全局参数设定
模型导入
材料属性-空气
边界条件
入口速度：0.03 m/s
出口压力：0 Pa
网格划分
运算结果
温度场图
压力场图

## Slide 13
仿真建模方法-过滤模拟
层流
流体流动颗粒追踪
物理场选择
边界条件
网格划分-
流体动力学
运算结果
全局参数设定
入口速度：0.053 m/s
出口压力：0 Pa
模型导入
材料属性-空气
速度场图
压力场图
过滤场图
Nanofibers

## Slide 14
04
PART FOUR
仿真与实验结果
Simulation and experimental results
传热模拟
过滤模拟

## Slide 15
传热模拟结果
对流与传导耦合
热传递通过能量守恒与傅里叶定律结合描述：
能量方程： ，整合了流体
以及内热源（ ）或专属热源（ ）的热平衡；
对流输运热量（ ）、热通量的空间传递（ ），
傅里叶定律： ，说明热通量 与温度梯度
方向相反，热导率 ，说明热通量表征材料导热能力，将 “热
传导” 的微观机制与宏观温度场关联。
稳态能量方程计算表明，卷曲多孔结构显著降低热通量与温度梯度；仿真提取的等效热导率（~ 0.032 W·m-1·K-1）与实验热像结果吻合良好。
高孔隙率与多界面接触引入界面热阻，抑制导热与对流，实现优异的热绝缘性能；在湿态或低温条件下，结构稳定性对保温性能保持尤为关键。
仿真与实验对应
结论与注意

## Slide 16
过滤模拟结果
气流 - 粒子双向耦合
气流场通过不可压缩 Navier - Stokes 方程描述：
动量方程：
连续性方程： ，体现流体惯性、压力、粘性
力，以及粒子对气流的反作用力（双向耦合时的反馈）；
粒子运动则遵循牛顿第二定律： ，
其中 包含气流曳力、重力等，描述粒子动量变化与受
力的关系，实现 “气流带动粒子，粒子扰动气流” 的双向
作用。
CFD与粒子轨迹结果表明，卷曲多孔结构使气流分布均匀、压降降低，并强化布朗扩散与机械捕集；模拟过滤效率（PM0.3 >98%）与实验一致，验证其低阻高效特性。
CFD与粒子轨迹分析

## Slide 17
05
PART FIVE
结论与展望
Conclusions and outlook
主要结论
应用前景分析

## Slide 18
主要结论
气流场模拟
模拟显示3D卷曲纤维海绵内部气流分布均匀，压降显著低于传统微纤维膜；
大孔隙通道减少气流滞留与局部高压区，体现高孔隙率带来的低阻特性；
模拟压降与实验结果一致，验证CFD模型预测精度。
01
传热模拟
02
粒子轨迹模拟
03
3D海绵温度梯度低、导热受限，展现优异隔热性能；
卷曲结构与多界面热阻有效降低固体与气相导热；
仿真结果与红外热成像一致，说明可同时抑制传导、对流与辐射。
纳米纤维层形成扰动区，增强粒子布朗扩散与惯性碰撞；
粒子捕获率高，模拟过滤效率与实验（PM0.3 >98%）吻合；
过滤以机械拦截为主，湿态与循环使用后性能稳定。

## Slide 19
应用前景分析
产 业 应 用
应 用 推 广
当前产业化仍受限于结构优化不足与湿热稳定性差。
问题分析
问题总结提炼
机理不清
设计无准
验证不足
推广受限
空气过滤与防护材料领域
功能性纺织与智能防护织物
油水分离与节能分离系统
热湿管理与节能建筑领域
科研推广与标准制定
建立多场耦合模型与性能数据库，推动行业标准制定。
1
产业化与工程转化
可嵌入企业研发流程，提升滤材设计与生产效率。
2
经济效益
推动功能纤维材料国产化，促进节能产业发展。
社会效益
提升防护与节能水平，助力绿色低碳转型。
价值
标准
转化
效益
可实现材料性能提升与产业化推广
本研究成果在防护过滤、节能分离及智能纺织等领域具有广阔的应用前景。

## Slide 20
感谢观看
Thanks for watching
Thermal Insights into Curly 3D Nanofibrous Sponges
for Air Filtration
COMSOL 用户年会 2025 上海站
郑元生教授团队
日期：2025/11
yuansheng@sues.edu.cn