## Slide 1
汇报人：黄宇清
2026 COMSOL年会
2.45 GHz MPCVD 反应器中放电模式调控的多物理场仿真：
从边缘主导到中心主导的等离子体状态
单位：四川大学电子信息学院
Notes: Click to add text

## Slide 2
目录
汇报提纲
CONTENTS
一、个人简介
一、背景介绍
四、工艺落地效果
三、仿真结果与机制分析
二、研究方法与COMSOL建模
五、结论与展望
Notes: Click to add text

## Slide 3
一、背景介绍
金刚石金刚石兼具优异的热学、光学与力学性能
高功率芯片散热：英伟达 Rubin 架构将金刚石定为下一代散热技术标准
光学 / 微波窗口：宽光谱高透过特性支撑高端光电器件应用
随着高端芯片与光电子产业升级，大尺寸、高均匀性金刚石薄膜的产业需求持续增长
Notes: Click to add text

## Slide 4
等离子体放电的“边缘效应”是制约大面积制备的关键问题。
一、背景介绍
MPCVD是高质量金刚石制备的主流技术
MPCVD技术：高纯度，高品质，大尺寸金刚石
核心痛点：等离子体放电不均匀直接导致薄膜厚度均匀性差，容易开裂。
Notes: Click to add text

## Slide 5
一、背景介绍
纯电磁仿真未考虑等离子体的自洽反馈作用，无法准确预测实际放电形态与分布。
真空电场分布特征：受电磁尖端效应支配，衬底边缘天然存在局部强电场区域。
实际放电实验现象：强烈的边缘放电仅在特定工况下出现，与尖端效应非完全对应。
V/m
×105
2.5
1.5
0.5
1.0
2.0
主流技术纯电磁仿真的局限性
Notes: Click to add text

## Slide 6
一、背景介绍
1.量化等离子体电子密度等关键参量，揭示放电状态转变的物理机制；
2.系统拆解单参数影响规律，高效指导实验参数优化。
本研究调控的工艺参数：
1.基台高度（H）；
2.放电气压（p）；
3.微波功率（Pin）。
其余条件（气体配比、腔体结构等）固定。
实验试错：多参数强耦合、非线性，纯实验试错成本高、周期长。
仿真驱动：建立微波-等离子体-流体-传热的多物理场耦合模型，自洽求解。
多物理场仿真的必要性
Notes: Click to add text

## Slide 7
二、研究方法与COMSOL建模
多物理场仿真
仿真
实验
参数化扫描分析
等离子体体积与放电状态演化
工艺区间预测
MPCVD
实验系统
原位诊断
（OES，热成像）
金刚石薄膜厚度均匀性表征
研究逻辑：用仿真揭示机制，用实验验证结论，互相印证。
技术路线：仿真驱动 + 实验验证闭环
Notes: Click to add text

## Slide 8
二、研究方法与COMSOL建模
研究对象：2.45 GHz 圆柱形 MPCVD 反应腔体。
建模简化：利用旋转对称性，将三维模型降维至二维轴对称模型，仅计算腔体放电区域。
同轴馈电天线
密封石英窗
真空腔
衬底
高度可调基台
COMSOL 仿真模型：几何构建与简化
Notes: Click to add text

## Slide 9
二、研究方法与COMSOL建模
电磁波，频域 模块
等离子体 模块
求解微波传输与谐振，获得空间电场分布
耦合电子密度输运方程 + 电子能量平衡方程，自洽描述等离子体激发与分布
仿真中关键物理量：
1.等离子体激发前电场强度，评估初始起辉位置；
2.等离子体激发后电场强度，评估等离子体响应对电磁场的影响；
3.等离子体电子密度空间分布，评估等离子体放电体积；
4.约化电场 E/n （电场强度/气体密度，表征区域电离能力与放电偏好）
COMSOL 仿真模型：多物理场耦合方法
Notes: Click to add text

## Slide 10
二、研究方法与COMSOL建模
1.临界电子密度：2.45 GHz 微波对应的等离子体截止密度，计算公式为：
2.实验中，等离子体体积难以通过放电光晕尺寸准确定义；仿真中，我们利用上述特殊的截止密度，定义电子密度≥的区域为等离子体体积。
3.物理意义：只有电子密度超过临界值，微波才能有效维持等离子体放电；该等值线是判断放电范围的核心边界
1/m3
×1017
3.5
2.5
1.5
0.5
上图为电子密度仿真结果，其中红线区域为等离子体体积。
关键物理量定义：等离子体体积与临界密度
Notes: Click to add text

## Slide 11
三、仿真结果，参数调控规律 1：样品台高度的影响
仿真条件：固定气压 9 kPa、微波功率 3.4 kW，样品台高度 H=15/12.5/10 mm；
无等离子体电场规律：边缘尖端效应始终存在，与样品台高度无关；
等离子体加载后规律：
H=15 mm： 峰值位于衬底边缘，高电子密度覆盖边缘 → 边缘主导放电；
H 减小至 10 mm： 峰值向中心移动，电子密度集中于衬底中心 → 放电向内收缩；
  结论：降低样品台高度，可压缩等离子体体积向中心区域收敛。
Notes: Click to add text

## Slide 12
三、仿真结果，参数调控规律 2：工作气压的影响
仿真条件：固定样品台高度 10 mm、微波功率 3.4 kW，气压 p=9/11/13 kPa；
物理机制：气压升高→气体密度 n 增大→边缘区域 降低→电离能力减弱；
仿真结果：
p=9 kPa：高电子密度区域延伸至衬底边缘
p=13 kPa：电子密度峰值集中在中心，边缘电子密度显著下降
结论：升高气压，驱动等离子体体积向内收缩，抑制边缘放电。
Notes: Click to add text

## Slide 13
三、仿真结果，参数调控规律 3：微波功率的影响
仿真条件：固定样品台高度 10 mm、气压 13 kPa，输入功率 Pin=3.4/3.2/3.0 kW；
仿真现象：功率降低，等离子体体积小幅向内收缩，但电子密度峰值几乎不变；
机制解释：总吸收功率降低的同时，等离子体体积成比例收缩，中心区域功率密度基本保持恒定；
结论：降低微波功率可进一步稳定中心放电状态，且不削弱中心放电强度。
Notes: Click to add text

## Slide 14
三、核心机制：等离子体体积决定放电状态
统一调控变量：样品台高度、气压、功率，本质都是通过改变等离子体体积，调控放电状态；
两种放电状态的物理本质：
边缘主导型：等离子体体积大，覆盖衬底边缘，尖端效应触发边缘强放电；
中心主导型：等离子体体积小，收缩至中心区域，边缘放电被抑制。
定量规律：
等离子体体积 V 和径向覆盖范围，随样品台高度（H） 减小、气压（p） 升高、功率（Pin） 降低而单调减小。
Notes: Click to add text

## Slide 15
三、核心机制，放电状态转变的特征信号：仿真预测与实验验证
Tcenter(895℃) < Tedge(950℃)
Vplas=1.321 cm3
Tcenter(960℃) > Tedge(955℃)
Vplas=1.054 cm3
仿真预测的三个转变特征，均得到实验原位诊断验证：
  1. 边缘发光消失：仿真显示边缘电子密度降低 → 实验观测边缘亮度减弱，中心形成明亮等离子体团
  2. 中心 - 边缘温度反转：仿真显示功率沉积中心集中 → 热像仪测得中心温度反超边缘（本体系临界气压～12 kPa）
  3. 光谱比升高：仿真显示中心电子密度稳定 → OES 测得该比值稳定升高，不受总功率波动影响
边缘→中心放电模式
Notes: Click to add text

## Slide 16
四、工艺落地效果：金刚石生长均匀性显著提升
结论：仿真指导的等离子体体积调控策略，可有效提升金刚石薄膜厚度均匀性。
Notes: 1. 基于仿真结果选取两组典型工况：
- 案例 1（边缘放电）：p=9 kPa, Pin=3.4 kW, H=12.5 mm
- 案例 2（中心放电）：p=13 kPa, Pin=3.4 kW, H=10 mm
2. 实验验证结果：
- 边缘放电态：薄膜厚度边缘显著偏高，相对标准偏差 RSD=0.413
- 中心放电态：厚度分布大幅平坦化，RSD 降至 0.121

## Slide 17
研究结论与 COMSOL 应用价值
研究核心结论：
提出等离子体体积是 MPCVD 放电状态的”统一调控参量“，决定边缘 - 中心放电模式转变；
阐明了三个工艺参数调控等离子体体积的物理机制；
建立了三种实验可测的放电状态转变特征信号；
中心放电工况将金刚石薄膜厚度 RSD 从 0.413 降至 0.121。
COMSOL 的核心价值：
实现等离子体内部不可观测量的空间量化分析；
高效拆解多参数耦合的非线性物理机制；
大幅减少实验试错成本，实现工艺精准优化；
方法框架可推广至碟形式、钟罩式等其他 MPCVD 腔体结构。
Notes: Click to add text

## Slide 18
感谢COMSOL提供的分享机会
恳请各位专家同行批评指正
谢谢
Notes: 以上就是我的全部汇报，恳请各位专家批评指正，谢谢大家！