## Slide 1
饱和冻土水热耦合数值模拟及试验验证
Comsol Multiphysics 用户年会
2019年10月31日~11月1日， 中国北京
报告人: 李智明，陈剑
哈尔滨工业大学土木工程学院（哈尔滨市南岗区黄河路73号）
电子邮件: chenj77@hit.edu.cn

## Slide 2: 汇报提纲
1
研究背景及意义
2
数学模型与耦合控制方程
3
一维冻结土柱试验数值模拟
4
北引渠道模型试验
5
结论与致谢
3
4
5

## Slide 3: 研究背景及意义
中国冻土分布图
冻土在中国具有广泛的分布，其中季节冻土和多年冻土的面积约占陆地总面积70%左右。冻胀和融沉引起的建筑物和构筑物的破坏是寒区的主要灾害。

## Slide 4: 研究背景及意义
强度
稳定性
耐久性
建筑物及构筑物
破坏

## Slide 5: 研究背景及意义
冻胀形成过程
单向冻结原理
水分迁移过程

## Slide 6
Introdution
数学模型与耦合控制方程
一维土柱数值模拟
耦合方程：
含冰量：
引入孔隙率：
渗流场方程：
温度场方程：
弱形式方程：
取试探函数u，分别令：

## Slide 7
有限元离散：
单元内任一点温度
水分有限元表示
温度场离散：
水分场离散：
系数矩阵：
伽辽金法权函数定义
数学模型与耦合控制方程

## Slide 8
初始值：土柱温度均匀分布，维持在0.7℃，初始孔隙率为0.19
Introdution
土柱尺寸：半径3cm，高度10cm
边界条件：冷端-2.3℃，暖端0.7℃，底部采用无压补水和不补水两类边界条件
一维土柱数值模拟
不同含水率、相变潜热对温度场的影响
开放体系下温度场、水分场和应力场分布
封闭体系下温度场和水分场分布
PDE模块控制方程
PDE弱形式控制方程
一维冻结土柱试验数值模拟

## Slide 9
Introdution
不同含水率、相变潜热对温度场的影响
温度随土柱高度变化图
冻结锋面随含水量变化
冻结锋面在模拟过程中的位置是土柱中冻结温度Tf的位置
当考虑相变热时，热容变为
含水量越高，冻结后相变热越大，冻结锋面位置越高
当不考虑相变热时，含水量对温度变化速率几乎没影响
一维冻结土柱试验数值模拟

## Slide 10
Introdution
开放体系下温度场、水分场和应力场分布
土柱不同位置温度随时间变化
土柱不同位置温度随时间变化
冻结0h | 冻结2h | 冻结10h | 冻结20h | 冻结40h | 冻结70h
一维冻结土柱试验数值模拟

## Slide 11
Introdution
开放体系下温度场、水分场和应力场分布
不同时刻温度随高度的变化
不同时刻温度随高度的变化
在初始冻结的10个小时之内，温度变化剧烈；随后温度变化缓慢，当冻结30h之后，温度基本保持不变。
温度最终变化趋势为沿土柱高度呈线性规律
曲线上存在转折点，即相变温度点，相变段温度变化速率较快
在温度场分析中，试验值和模拟值总体拟合较好
一维冻结土柱试验数值模拟

## Slide 12
Introdution
开放体系下温度场、水分场和应力场分布
不同时刻土柱含水率随高度变化
冻结0h | 冻结2h | 冻结30h | 冻结70h | 冻结120h | 冻结实物图
冻结5天土柱含水率随高度变化
一维冻结土柱试验数值模拟

## Slide 13
Introdution
封闭体系下温度场和水分场分布
冻结2h | 冻结10h | 冻结120h | 冻结10h | 冻结50h | 冻结120h
不同补水条件温度的分布
不同补水条件温度的分布
一维冻结土柱试验数值模拟

## Slide 14
Introdution
封闭体系下温度场和水分场分布
封闭体系土柱温度变化
封闭体系总含水率变化变化
封闭体系下的温度变化速率比开放体系下的温度变化速率快
封闭体系下和开放体系下的土柱稳定后的温度场保持一致
在相同时间内，封闭体系下的总含水率小于开放系统下的总含水率
未冻结区含水率在整个冻结过程中不断减小
其它变化规律与开放系统下的规律相似
一维冻结土柱试验数值模拟

## Slide 15
Introdution
北引渠道模型试验
模型试验
本试验所用土体采用北引工程土体，监测数据包括土体内温度场、冻胀量和土体内应力分布。采用几何相似的原则，其比例尺为1:10。
模型传感器布置图
降温（0-62h）
2℃—-25℃
恒温（57h）
-25℃
升温（110h）
-25℃—25℃
恒温（53h）
25℃

## Slide 16
Introdution
模型温度监测数据
开始降温时温度场试验值
开始降温时温度场模拟值
开始冻深时温度场试验值
开始冻深时温度场模拟值
北引渠道模型试验

## Slide 17
Introdution
模型温度监测数据
最大冻胀量时温度场试验值
最大冻胀量时温度场模拟值
最大冻深时温度场试验值
最大冻深时温度场模拟值
北引渠道模型试验

## Slide 18
Introdution
开始融化时温度场试验值
开始融化时温度场模拟值
试验：2.91cm
模拟：2.79cm
试验：50cm
模拟：47cm
冻胀量随时间变化关系
模型温度场模拟值
北引渠道模型试验

## Slide 19
开始降温时渠底温度变化
开始冻深时渠底温度变化
最大冻胀量时渠底温度变化
开始融化时渠底温度变化
北引渠道模型试验

## Slide 20
模型渠道含水量分布云图
模型渠道含水量变化
北引渠道模型试验
最大冻深时渠底温度变化

## Slide 21: 结论与致谢
结论
致谢
国家自然基金 (No. 51478146)
为了理解水热耦合的复杂过程，本文建立了一个简单的模型，并与土柱试验结果对比，证明了其有效性。接着完成了在一次冻融循环作用下的模型试验，然后用有限元对其温度场进行模拟，结果与试验结果吻合较好。可以得到以下结论：
1 基于水分迁移的理论，在冻结阶段，冻结缘处的总含水量要大于其他区域的总含水量；
而当开始融化时，过多的水分会削弱土体的强度，也会影响渠道边坡稳定性。
2 从模型试验中可知，由于相变潜热的存在，含水量对温度场的分布有着显著的影响。模拟的最大冻深和最大冻胀量都与试验值接近，其结果对寒区渠道工程的建设提供了一个参考。

## Slide 22
Thanks for your kind attention!